**ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 205Χ400,130Χ270, 15Χ30,15Χ20,150Χ450,300Χ450**

* Οι θήκες αποστείρωσης να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές.
* Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους μάρτυρες για αποστείρωση στον ατμό. Οι μάρτυρες να έχουν χρωματική μεταβολή, να είναι τυπωμένες στην χάρτινη πλευρά του ρολού, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις παραμέτρους της αποστείρωσης.
* Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική στο σχίσιμο με βάρος ≥ 60gr/m2
* Η πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική με πολλαπλά στρώματα (πάνω από 2)ή, βάρους ≥ 52gr/m2 και με μαλακό άνοιγμα, να μην ζαρώνει μετά τον κλιβανισμό.
* Κατά την διάρκεια του ανοίγματος να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί, χωρίς να σχίζεται το χαρτί, προς τα μέσα.
* Η μια πλευρά να είναι χάρτινη και η άλλη διαφανής. Η θέση των δεικτών πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροής τοξικών μελανιών προς το περιεχόμενο.
* Επιπλέον θα πρέπει να κλείνουν με τη βοήθεια θερμοσυγκολλητικού μηχανήματος.
* Να φέρουν σήμανση CE.

Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης