ΡΑΜΜΑ Νο 1 ΝΥLON  TΑΣΗΣ
Μονόκλωνο συνθετικό μη απορροφήσιμο ράμμα από μη αρωματικά Πολυμερή μακράς αλυσίδας Nylon 6 και Nylon 6.6. Ράμμα μαύρο με μία βελόνη καμπυλότητας 3/8 κύκλου κόπτουσα από ανοξείδωτο ατσάλι 455 με περιεκτικότητα νικελίου 7,5 - 9,5%, με επικάλυψη ειδικής χειρουργικής σιλικόνης, μήκους 90 χιλ., πάχος ράμματος Νο 1, μήκος 100 εκ
